附件3

2024年度福建省科学技术奖

提名项目（人选）公示内容

项目名称：车规级大功率LED关键技术及产业化

提名奖种：科学技术进步奖

提名单位：厦门市科学技术局

项目简介：
　　LED前照灯在新能源汽车中的渗透率约达到95%，但我国车规级前照灯用大功率白光LED芯片的市场份额长期由国际大厂如欧司朗、日亚、Lumileds、首尔半导体、三星等占据，在国内新能源汽车行业快速发展的大背景下，亟待实现国产化替代。面向车灯应用的大功率白光LED器件需要高亮度、低能耗、高品质一致性和可靠性、强轴向取光效率等需求，车规级大功率白光LED材料与器件仍面临着巨大的技术挑战。本项目围绕光效提升、可靠性能提升、封装关键技术三个主要方面实现技术创新，主要包含：

　　1、大功率LED器件光效提升：针对大电流注入条件下LED器件光效提升难题，创新发展了人工智能辅助芯片、外延结构设计方法，大幅缩短设计和反馈周期；开发出基于蓝宝石/AlN/SiO2复合图形化衬底的高质量外延生长技术，实现高内量子效率的提升；开发出高低折介电材料堆叠DBR/金属复合全方位高反射技术，提高光的外量子抽取效率，研制出具有超高光效的车规级大功率LED器件。

　　2、大功率LED器件可靠性能提升：提出新型单电容器件结构，大幅降低器件内强电场区面积，提高可靠性能的同时降低器件热阻，开发低缺陷及强包覆复合绝缘技术、侧壁钝化保护技术，增强器件的水氧阻隔能力，研制出低热阻、高可靠性的车规级大功率LED器件。

　　3、大功率LED器件封装关键技术：开发新型P/N Bonding共平面电极器件结构，匹配平面线性接触力学封装方案，降低封装不良率的同时大幅降低共晶空洞率，增强散热，弱化Droop效应；提出增强轴向取光效率及防光串扰的新型封装技术，研制出强散热和强轴向光效率的车规级大功率LED器件。

　　已开发并规模化量产一系列面向车规级应用的高效率、高可靠性大功率LED器件，并应用在多家国内外封装及终端车企。其中40mil40mil的大功率蓝光LED产品，在1000mA注入电流条件下，辐射功率超过1700mW，电光转换效率达到53%；封装后的白光灯珠在1000mA注入电流条件下，光通量超过419lm，性能指标优于公开的国内外同类产品，达到国际先进水平，每平方毫米亮度分别比三星和日亚的产品高5%和31%。

　　以本项目的技术创新为基础，项目团队着力推动车规级大功率LED器件的产品应用。截止目前已获得国家授权发明专利10项，发表SCI论文2篇，被诺奖得主Nakamura团队综述评价为利用最先进的机器学习对InGaN LED进行外延设计的新型技术，为高效InGaN LED的发展打开了一扇新的窗口，并加速了未来的发展。技术推广产品在大功率下的可靠性已通过严苛的车规级AEC-Q102认证，并批量供应比亚迪、法雷奥、海拉、马瑞利、安瑞光电、瑞丰光电、晶科电子、穗晶电子、鸿利等多家国内外封装及应用企业，并应用在比亚迪、问界、广汽、吉利、奇瑞等终端车企的多款车型上。项目推广近3年为厦门市新增产值16.8亿元，利润1.72亿，上缴税收4392.99万元。

主要完成单位：
1.厦门三安光电有限公司;
2.厦门大学;
3.泉州三安半导体科技有限公司

主要完成人及其贡献： 
1、朱秀山：
项目负责人，负责项目总体规划和组织实施，开发车规级大功率 LED 关键技术，并负责项目的技术应用与推广。为科技创新点 1-3 的主要贡献者，为代表性发明专利3、4、5、6、7、9的第一发明人。开发了介质膜/金属复合全可见光波段高反射技术、适用于热压焊工艺的新型三明治器件结构、P/N 共平面电极结构，研制出高效率、高可靠性的车规级大功率 LED 器件。完成人投入本项目的工作量占本人的工作量70%
2、李金钗：
项目骨干人员，为科技创新点 1 的重要贡献者，创新发展了人工智能辅助芯片外延结构设计方法，大幅缩短设计和反馈周期，为项目提供外延结构设计和指导；提出一种分层等效介质方法，厘清表面等离子激元与界面透/反射波之间的 Fano 干涉机制，为介质膜/金属复合高反射技术奠定理论基础。是代表性论文 1 的共同第一作者和代表性论文 2 的共同通讯作者。完成人投入本项目的工作量占本人的工作量 60%。


3、刘建明：
项目骨干人员，为科技创新点 1 的重要贡献者，为代表性发明专利1、2的第一发明人，负责复合衬底与外延材料生长模块的开发，根据车用大功率 LED 器件的性能及可靠性要求，开发出 SiO2/蓝宝石复合图形衬底精确控制规格技术、大电流密度下发光效率提升新技术、降低 Droop 效应新技术 。完成人投入本项目的工作量占本人的工作量40%。
4、黄凯：
项目骨干人员，为科技创新点 1 的重要贡献者，创新发展了人工智能辅助芯片外延结构设计方法，大幅缩短设计和反馈周期，指导大功率 LED 外延生长技术开发；提出一种分层等效介质方法，厘清表面等离子激元与界面透/反射波之间的 Fano 干涉机制，为介质膜/金属复合高反射技术奠定理论基础。是项目代表性论文 1 和 2 的共同通讯作者。完成人投入本项目的工作量占本人的工作量40%。
5、李燕：
项目骨干人员，为科技创新点 1-3 的重要贡献者，为代表性发明专利3-7、8的发明人，负责光学模拟和器件结构设计，通过器件内部光学模拟确认最佳介质膜/金属高反射技术方案、完善器件设计、提升器件的出光效率及可靠性；结合文献、模拟和实测数据，构思具有实践可行性的全新的高亮度芯片结构和配套工艺 。完成人投入本项目的工作量占本人的工作量30%。

6、杨旭：
项目骨干人员，为科技创新点 1 的重要贡献者，提出一种分层等效介质方法，厘清表面等离子激元与界面透/反射波之间的 Fano 干涉机制，并将其推广应用于介质膜/金属复合高反射技术开发。是项目代表性论文 2 的作者。完成人投入本项目的工作量占本人的工作量30%。
7、黄敏：
项目骨干人员，为科技创新点 2 的重要贡献者，为代表性发明专利8的第一发明人，负责本项目车规级产品可靠性的提升，以满足 AEC-Q102 的车规级要求；主导开发了高致密低缺陷强包覆原子层沉积 ALD/PECVD 复合绝缘层结构，以及该技术的配套器件制备工艺，大幅提升了器件的防水氧能力，研制出高可靠性的车规级大功率 LED 器件。完成人投入本项目的工作量占本人的工作量30%。
8、黄森鹏：
项目骨干人员，为科技创新点 3 的重要贡献者，为代表性发明专利10的第一发明人，负责本项目器件封装工艺开发与创新技术的研发，主要研究大功率 LED 器件封装效率提升及轴向光效率提升，开发出线性封装工艺及侧面白墙+蓝宝石面荧光片贴合工艺，为产品的技术提升及产业化作出贡献。完成人投入本项目的工作量占本人的工作量30%。

主要知识产权目录：
1、发明专利 / LED 外延片衬底结构及其制备方法、LED 芯片及其制备方法 / ZL202110443455.0 / 中国 / 1 : 厦门三安光电有限公司 / 1 : 刘建明,2 : 沈台英,3 : 廖树涛,4 : 林振超,5 : 陈秉杨,6 : 张中英 / 有效
2、发明专利 / 一种LED外延结构 / ZL201611242381.X / 中国 / 1 : 泉州三安半导 体科技有限公司 / 1 : 刘建明,2 : 张洁,3 : 朱学亮,4 : 陈秉扬,5 : 张中英,6 : 徐宸科 / 有效
3、发明专利 / 发光二极管 / ZL202111455995.7 / 中国 / 1 : 厦门三安光电有限公司 / 1 : 朱秀山,2 : 李燕,3 : 刘兆锦 / 有效
4、发明专利 / 半导体发光二极管及其制备方法 / ZL202110611314.5 / 中国 / 1 : 厦门三安光电有限公司 / 1 : 朱秀山,2 : 李燕 / 有效
5、发明专利 / 发光二极管及发光模块 / ZL202111076849.3 / 中国 / 1 : 厦门三安光电有限公司 / 1 : 朱秀山,2 : 李燕 / 有效
6、发明专利 / 发光装置及发光元件 / ZL202211108404.3 / 中国 / 1 : 泉州三安半导体科技有限公司 / 1 : 朱秀山,2 : 陈吉,3 : 李燕,4 : 荆琪,5 : 张中英,6 : 蔡吉明,7 : 卢志龙 / 有效
7、发明专利 / 发光二极管及发光模块 / ZL202111076850.6 / 中国 / 1 : 厦门三安光电 有限公司 / 1 : 朱秀山,2 : 李燕 / 有效
8、发明专利 / 发光二极管芯片 / ZL202180003076.8 / 中国 / 1 : 厦门三安光电有限公司 / 1 : 黄敏,2 : 刘小亮,3 : 何安和 / 有效
9、发明专利 / 发光二极管及发光装置 / ZL202111138111.5 / 中国 / 1 : 厦门三安光电有限公司 / 1 : 朱秀山,2 : 李燕 / 有效
10、发明专利 / 一种发光装置及其制造方法 / ZL201710685818.5 / 中国 / 1 : 泉州三安半导体科技有限公司 / 1 : 黄森鹏,2 : 林振端,3 : 黄永特,4 : 时军鹏,5 : 陈顺意,6 : 赵志伟,7 : 徐宸科 / 有效

代表性论文专著目录：
1、Laser Photonics Reviews / Advanced Design of a III‐Nitride Light‐Emitting Diode via Machine Learning / 9.800 / 2023,17,2300113 / 2023-10-25 / SCI收录 / 4 / 通讯作者：11/Lin Li（李琳）,12/Cheng Li（李澄）,13/Kai Huang（黄凯）,16/Rong Zhang（张荣）;第一作者：1/Zhuoying Jiang（姜卓颖）,2/Ying Jiang（江莹）,3/Mengyu Chen（陈孟瑜）,4/Jinchai Li（李金钗）;作者：5/Penggang Li（李鹏岗）,6/Binghuan Chen（陈秉桓）,7/Shanshan Zhao（赵珊珊）,8/Jie Wang（王 捷）,9/Sijie Jiang（江思洁）,10/Miaomin Cai（蔡淼敏）,14/Weifang Lu（卢卫芳）,15/Junyong Kang（康俊勇）;
2、Optics Express / Simplified numerical modeling for Fano interference-induced asymmetric light reflectance effect using equivalent medium theory / 3.200 / 2022,30, 22700-22711 / 2022-06-07 / SCI收录 / 2 / 通讯作者：5/Jinchai Li（李金钗）,6/Kai Huang（黄凯）;第一作者：1/Binghuang Chen（陈秉桓）;作者：2/Weifang Lu（卢卫芳）,3/Penggang Li（李鹏岗）,4/Xu Yang（杨旭）,7/Junyong Kang（康俊勇）,8/Rong Zhang（张荣）;

其他支撑材料目录：
1、计划任务书或合同书、任务委托书等 / 项目立项批文及联合协议书 / 厦门三安光电有限公司
2、计划任务书或合同书、任务委托书等 / 项目合同书 / 厦门三安光电有限公司